| STRUT ID | SAMPLE ID | LOC OF SAMPLE | ACTUAL THCK | CROSS SECT. (IN/SQ) | DEGREE OF CORROSION | THEO LOAD/1025 64,000PSI | THEO LOAD/4130 97,000PSI | ACTUAL ULTIMATE LOAD (LBS) | PERCENT REMAINING STRENGTH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1A | A | UPPER | 0.035 | 0.00823 | LIGHT | 527 |  | 612 | 116% |
| R1A | B | LOWER | 0.035 | 0.00809 | MODERATE | 570 |  | 592 | 104% |
| R1A | C | L | 0.035 | 0.00868 | MODERATE | 556 |  | 647 | 116% |
| R1B | D | U | 0.035 | 0.00802 | NONE | 513 |  | 560 | 109% |
| R1B | E | L | 0.035 | 0.00854 | LIGHT | 547 |  | 625 | 114% |
| R1B | F | L | 0.035 | 0.00816 | LIGHT | 522 |  | 542 | 104% |
| R2A | G | L | 0.035 | 0.00788 | MODERATE | 504 |  | 547 | 109% |
| R2A | H | U | 0.035 | 0.00781 | NONE | 500 |  | 489 | 98% |
| R2B | I | L | 0.035 | 0.00802 | LIGHT | 513 |  | 470 | 92% |
| R2B | J | U | 0.035 | 0.0084 | LIGHT | 538 |  | 527 | 98% |
| R3A | K | U | 0.035 | 0.00812 | HEAVY | 520 | 764 | 399 | 52% |
| R3A | L | L | 0.035 | 0.00795 | HEAVY | 509 | 758 | 572 | 75% |
| R3A | M | L | 0.035 | 0.01008 | HEAVY | 645 | 778 | 722 | 93% |
| R3B | N | U | 0.035 | 0.0076 | HEAVY | 486 | 815 | 424 | 52% |
| R3B | O | L | 0.035 | 0.00851 | HEAVY | 545 | 825 | 415 | 50% |
| R3B | P | L | 0.035 | 0.00812 | HEAVY | 520 | 788 | 413 | 52% |
| F1A | Q | U | 0.045 | 0.0108 | MODERATE | 691 | 1048 | 1019 | 97% |
| F1A | R | L | 0.045 | 0.01031 | MODERATE | 660 | 1000 | 926 | 93% |
| F1A | S | L | 0.045 | 0.01013 | MODERATE | 648 | 983 | 950 | 97% |
| F1B | T | U | 0.045 | 0.01076 | MODERATE | 689 | 1044 | 1035 | 99% |
| F1B | U | L | 0.045 | 0.01085 | MODERATE | 694 | 1052 | 1065 | 101% |
| F1B | V | L | 0.045 | 0.01071 | MODERATE | 685 | 1039 | 1008 | 97% |
| F2A | W | U | 0.045 | 0.01085 | NONE | 694 |  | 851 | 123% |
| F2A | X | L | 0.045 | 0.01085 | NONE | 694 |  | 835 | 120% |
| F2A | Y | L | 0.045 | 0.01125 | LIGHT | 720 |  | 832 | 116% |
| F2B | Z | U | 0.045 | 0.01076 | LIGHT | 689 |  | 807 | 117% |
| F2B | 1 | L | 0.045 | 0.0108 | LIGHT | 691 |  | 847 | 123% |
| F2B | 2 | L | 0.045 | 0.01076 | LIGHT | 689 |  | 816 | 118% |
| F3A | 3 | U | 0.051 | 0.01199 | LIGHT | 767 |  | 653 | 85% |
| F3A | 4 | L | 0.051 | 0.01193 | LIGHT | 764 |  | 659 | 86% |
| F3A | 5 | L | 0.051 | 0.01168 | LIGHT | 748 |  | 660 | 88% |
| F3B | 6 | U | 0.05 | 0.01185 | MODERATE | 758 |  | 633 | 84% |
| F3B | 7 | L | 0.05 | 0.01165 | MODERATE | 746 |  | 642 | 86% |
| F3B | 8 | L | 0.05 | 0.01165 | NONE | 746 |  | 661 | 89% |